DBJ

广东省地方技术规范

DBJXXX XXX—2015

液化石油气钢瓶涂敷技术规范

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布

20XX - XX- XX实施

广东省质量技术监督局   发布

附件1：

目  次

目次	I

前    言	III

液化石油气钢瓶涂敷技术规范	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 瓶装液化石油气钢瓶	1

4 总体要求	1

5 气瓶涂敷基本要求	1

6 充装标签	2

7 气瓶标志	2

8 气瓶涂敷	3

9 保险标识	3

10委托涂敷要求	3

前    言

本规范按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规定编写。

本规范由广东省特种设备行业协会气瓶专业委员会提出并归口。

本规范起草单位: 广东省特种设备行业协会气瓶专业委员会。

本规范主要起草人:XXX

本规范为首次发布。

液化石油气钢瓶涂敷技术规范

范围

本规范规定了充装使用的液化石油气钢瓶涂敷标识的总体要求、包括企业品牌标志、下次检验日期、安全警示标签、充装标签以及使用过程的保险标识等。

本规范适用于广东省行政区域内流通使用的液化石油气钢瓶的涂敷标识。

规范性引用文件

本标准主要引用下列标准。凡是注年号的引用标准，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注年号的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 7144-2016《气瓶颜色标志》

CJ/T 34-2002《液化石油气钢瓶涂覆规定》

GB 5842-2006《液化石油气钢瓶》

GB 11174-2011《液化石油气》

GB／T 15384-2011 《气瓶型号命名方法》

GB 16804-2011《气瓶警示标签》

GB 8334-2011《液化石油气钢瓶定期检验与评定》

TSG R0006-2014 《气瓶安全技术监察规程》

术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

液化石油气钢瓶

专门用于装载介质为液化石油气的钢瓶。

总体要求

4.1 本规范中涉及的液化石油气应符合GB 11174要求，钢瓶符合GB 5842要求。

4.2 气瓶标志应符合TSG R0006《气瓶安全技术监察规程》的要求。

4.3钢瓶颜色及外观标志涂敷应符合GB7144要求，专用气瓶按照TSG R0006《气瓶安全技术监察规程》要求办理。

4.4制造或检验瓶装液化石油气钢瓶应符合特种设备管理部门的相关规定，应取得相关许可证。

## 5 气瓶涂敷基本要求

5.1 气瓶充装单位应办理气瓶使用登记证，并且只能充装本单位登记的气瓶。（车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸器用气瓶除外）。

5.2 充装使用气瓶涂敷标识信息应包含：

1）充装单位标识（简称）或注册商标（号）；

2）下次检验日期（包括新投入充装使用气瓶）；

3）应急救援电话；

5.3 气瓶充装单位对气瓶的涂敷应符合气瓶涂敷标识的要求，发现气瓶涂敷标识不符合要求的，要重新涂敷，确保信息准确、完整、清晰。

5.4 气瓶充装单位负责对气瓶充装使用标识、相关信息的涂敷，并负责对气瓶进行日常维护保养，未在气瓶显著位置设置可识别充装单位标识或标志的，或标识、标志不完整或不清晰的气瓶，不得进行充装使用。充装单位应当委托气瓶制造单位在气瓶交付使用前将相关信息涂敷至瓶体，已经投入使用的气瓶应当委托其气瓶定期检验单位重新涂敷。气瓶涂敷应符合要求才能投入使用。

5.5 气瓶充装单位负责对气瓶标志进行检查，发现钢印标志不清晰、不完整或者检验标志中检验期限不符合TSG R0006《气瓶安全技术监察规程》要求的气瓶，不得进行充装使用并送回气瓶检验机构重新进行检验。

## 6充装标签

6.1气瓶充装单位应当在充装完毕验收合格的气瓶护罩右侧牢固粘贴充装产品合格标签，标签上至少注明充装单位名称和电话、气体名称、充装日期、充装人员代号和充装量。无标签的气瓶不准出充装单位（位置见图4）。

6.2在气瓶上设置电子标签的，应将电子标签安装在气瓶护罩正面左把手正下方位置(见图3)或者瓶阀的固定位置；已安装二维码或条形码等电子标签的气瓶，可不粘贴充装产品合格标签，但应提供通过电子标签查询充装产品合格信息的有效途径。

7气瓶标志

7.1制造标志

7.1.1 气瓶的钢印标志内容，应符合TSG R0006-2014 《气瓶安全技术监察规程》的规定。

7.1.2 压印在护罩上的钢印标志，内容与排列。钢印字体高度应为10mm～20mm，深度为0.5mm，字体应明显、清晰。

7.1.3 每只气瓶应有表示其唯一性的标识（出厂钢印编号）。

7.1.4 气瓶的重量和容积应用3位数字表达（小容积气瓶用2位数字表达），重量向上圆整，容积向下圆整。

7.1.5 气瓶的设计使用年限应压印在气瓶的护罩上。

7.1.6在气瓶护罩左侧提前设置安装二维码的位置。原有已经安装的，按照原有安装的位置设置二维码。

7.2检验标志

7.2.1 凡经检验合格的气瓶，应在气瓶上装设不易损坏、不易脱落、字迹清晰的检验标志，其内容包括检验机构代号、本次和下次检验日期（年、月）。

7.2.2 检验标记的打印部位和方式，视不同情况而定：具有滚压装置或专用机械的检验机构，可将检验标记滚压或打印在气瓶护罩的适合部位上；对采用检验标志环套于瓶阀锥形尾部上的检验机构，应将其检验标记用专用机械或人工方法打印在检验标志环规定部位上。

7.2.3 钢印字体高度应为5mm～10mm，深度为0.3mm～0.5mm。

7.2.4在气瓶护罩左侧钻两个圆孔（便于安装二维码）或按照气瓶使用管理者要求安装电子二维码标签（位置见图3），并录入气瓶基本参数信息。

## 8涂敷

8.1 气瓶应按CJ/T 34进行表面涂敷,涂层颜色为银灰色（经总局批准使用专用瓶色除外）。气瓶检验合格后应清除其表面上的灰尘、油污、锈蚀物以及制造时留下的氧化皮和焊接飞溅物等杂质，并在干燥的情况下进行涂敷。

8.2新投入充装使用或经检验合格的气瓶均应在瓶体上涂敷企业、充装站标识（位置见图1）。

8.3新投入充装使用或经检验合格的气瓶除气瓶颜色应符合GB/T 7144的规定（位置见图1）外，应按下列规定进行涂敷：

a)气瓶表面印有“液化石油气”红色字样，其字体为60mm～80mm高的仿宋体汉字；

b) 涂层应均匀，不得出现气泡、留痕、龟裂或剥落等缺憾。

8.4 新投入充装使用或经检验合格的气瓶，应在气瓶瓶体上喷涂“下次检验日期”的明显标志，例如：“下次检验日期：2018年5月”。喷涂标志字体为仿宋体，字高30mm～40mm，字体颜色为红色。

8.5 经检验合格的气瓶，应将检验机构重新核准的气瓶重量喷涂在气瓶瓶身上（见图1）, 喷涂标志字体为仿宋体，字高30mm～40mm，字体颜色为红色。

8.6距设计使用年限一个检验周期内的，按照设计使用年限涂敷使用截止日期；达到设计使用年限8年的气瓶，若经安全评定合格确定可以继续使用一个检验周期，应在喷涂“下次检验日期”的标志处喷涂上字高为60至80mm 的“安全评定合格”字样与最终检验日期。例如：“安全评定合格终止使用至：2018年5月”

8.7 气瓶涂敷后，应在瓶身上涂敷安全警示标志，内容应符合GB 16804-2011《气瓶警示标签》的规定,主色使用红色（位置见图2）。

## 9保险标识

9.1生产及检验合格的气瓶鼓励投保设备公众责任保险后流通使用，保险标志喷印在气瓶瓶身上位置。（位置见图2）

## 10委托涂敷要求

10.1气瓶制造单位可根据气瓶充装单位实际需求对气瓶进行定制，但制造的气瓶必须符合本标准8的涂敷要求和其他规范的规定。二维码设置的具体工艺可根据充装单位的实际要求进行预设。

10.2气瓶检验机构应在经检验合格的气瓶上根据气瓶充装单位实际需求涂敷检验标志，但检验标志的涂敷必须符合本标准8的要求。

图1

图2

图3

图4

（只保留充装日期、充装量）

参 考 文 献

[1] GB/T 7144-2016《气瓶颜色标志》

[2] GB 5842-2006《液化石油气钢瓶》

[3] GB 11174-2011《液化石油气》

[4] GB／T 15384-2011 《气瓶型号命名方法》

[5] GB 16804-2011《气瓶警示标签》

[6] GB 8334-2011《液化石油气钢瓶定期检验与评定》

[7] TSG R0006-2014 《气瓶安全技术监察规程》

[8] 《广东省特种设备安全条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议于2015年5月28日通过）