ICS

CCS

团体标准

T/GDASE      —20XX

海底管道用双金属复合管规范

晶间腐蚀实验

Specification for cald or lined steel pipe of submarine pipeline—Test methods for detecting susceptibility to intergranular corrosion

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

广东省特种设备行业协会   发布

前  言

本文件按照GB/T　1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广东省特种设备行业协会归口。

本文件起草单位：、。

本文件主要起草人：……。

本文件为首次发布。

海底管道用双金属复合管规范 晶间腐蚀实验

- 范围

本文件规定了海底管道用机械式双金属复合管晶间腐蚀试样加工及实验方法内容。

本文件适用于基管为碳钢管、内衬层为316L，管端堆焊层为Inconel 625合金的冶金机械式双金属复合管。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4334—2020 金属和合金的腐蚀　奥氏体及铁素体-奥氏体(双相)不锈钢晶间腐蚀试验方法

GB/T 9711—2017 石油天然气工业 管线输送系统用钢管

SY/T 6623 内覆或衬里耐腐蚀合金复合钢管

SY/T 10037—2018 海底管道系统

- 术语和定义

下列术语和定义适合于本文件。

  - 基管  backing steel

复合钢管的外层碳钢管。

  - 耐腐蚀合金层  CRA layer

内表面耐腐蚀合金层的总称，包含316L衬管及Inconel 625合金堆焊层。

- 试样制备

  - 试样制备一般要求

试样应取从与交付状态相同的双金属复合管中取样，双金属复合管应符合GB/T 9711—2017，SY/T 6623，SY/T 10037—2018的相关要求。试样应取自耐腐蚀合金层，不包含基管部分。

  - 316L不锈钢管晶间腐蚀试样制备

    - 从机械式双金属复合管的非堆焊位置截取一段X65/316L复合管管段，并取出316L衬管。宜使用锯切或线切割的方法切割管段，如果使用火焰切割，在加工试样时应避开切割边缘区域。

    - 在衬管上截取轴向长度25mm（1in），周向长度75mm（3in）的全壁厚片状试样。对于有焊缝的内衬管，应另取一个横向试样，使焊缝位于试样中间。

    - 将试样压平，用120#砂纸打磨试样侧面及棱角位置，确保试样无尖锐边缘，试样表面无划痕。凹坑等缺陷。

    - 打磨完成后依次使用清水、无水乙醇清洗，干燥，24小时后可进行晶间腐蚀实验。

  - Inconel625堆焊层管晶间腐蚀试样制备

    - 从机械式双金属复合管的管端堆焊位置截取管段，宜使用锯切或线切割的方法切割管段。

    - 在管段上加工向长度50mm（2in），周向长度25mm（1in）的片状试样，试样厚度宜不小于2mm，取样位置应靠近管体内表面。

    - 取样时可先将基管/耐蚀合金层的组合结构进行粗加工，将试件压平后再加工至指定尺寸。

    - 用120#砂纸打磨试样侧面及棱角位置，确保试样无尖锐边缘，确保试样无尖锐边缘，试样表面无划痕。凹坑等缺陷。

    - 打磨完成后使用乙醇清洗，干燥，24小时后可进行晶间腐蚀实验。

- 实验过程

  - 316L不锈钢管晶间腐蚀试验过程

    - 316L不锈钢管晶间腐蚀试验过程应按照GB/T 4334-2020的方法E执行，本标准修正部分除外。

    - 同一容器中允许放置取自同一管材同一位置的多个平行式样，试样之间要互不接触。

    - 除非另有规定，试验时长为20h。

    - 被测试样应进行180°弯曲试验，弯轴直径为试样厚度的2倍，弯轴应垂直于试样。除非另有规定，弯曲试验应为反弯试验，即钢管内表面处于拉伸应变状态。

    - 弯曲后的试样在10x放大镜下观察试样表面是否有因晶间腐蚀而产生的裂纹。从试样的弯曲部位棱角产生的裂纹，以及不伴有裂纹的滑移线、皱纹和表面粗糙等都不能认为是晶间腐蚀而产生的裂纹。

    - 弯曲的裂纹难以判定时，则采用金相法。金相磨片应取自试样的非弯曲部位，经浸蚀后（不得过腐蚀），在显微镜下观察（150×~500×)，允许的晶间腐蚀深度由供需双方协商确定。

    - 如果怀疑裂纹是由于弯曲产生的裂纹，可对一未经过腐蚀试验的试样进行同样的弯曲，弯曲后进行比较，便可以认定在腐蚀试验试样上看到的裂纹是否是由于晶间腐蚀造成的。

  - Inconel625堆焊层管晶间腐蚀试验过程

    - Inconel625堆焊层晶间腐蚀试验过程应按照GB/T 4334-2020的方法B执行，本标准修正部分除外。

    - 试验前对试样进行称重，精确到0.1mg，并对试样表面进行拍照。

    - 同一容器中允许放置取自同一管材同一位置的多个平行式样，试样之间要互不接触。

    - 试验结束后取出试样，依次使用清水、无水乙醇清晰试样，干燥、拍照、称重，精确到0.1mg。

    - 计算腐蚀速率，按照公式（1）计算。

腐蚀速率=（K×W）/（A×T×D）                          （1）

式中：

K——系数，腐蚀速率单位为mm/y时，K取8.76×104；

W——损失质量，g，精确到0.0001g；

A——试样面积，cm2，精确到0.01cm2；

T——腐蚀试件，h，精确到0.01h；

D——试样密度，g/cm3，对于Inconel 625，取值为8.44。

    - 验收标准应由制造商和购方协商确定，宜不大于0.9mm/y。

- 试验报告

试验报告应至少包括以下内容：

- 样品来源的管号及取样位置；

- 试验方法；

- 试样尺寸面积，试验时间，试验温度，试验前后试样质量和损失质量；

- 试样在试验前、后的照片；

- 如经过敏化处理应记录敏化处理制度；

- 按要求的单位制计算腐蚀速率。

_________________________________